|  | ГОСТ 25820-2000 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Технические условия МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС) Москва Предисловие 1. РАЗРАБОТАННаучно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ), Всероссийским федеральным технологическим институтом (ВНИИжелезобетона), Центральным научно-исследовательским и проектным институтом индивидуального и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Российской Федерации ВНЕСЕН Госстроем России 2. ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 6 декабря 2000 г. За принятие стандарта проголосовали: Наименование государства; Наименование органа государственного управления строительством. Республика Армения; Министерство градостроительства Республики Армения. Республика Казахстан; Казстройкомитет. Кыргызская республика; Государственный Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики. Республика Молдова; Министерство окружающей среды и благоустройства территорий Республики Молдова. Российская Федерация; Госстрой России. Республика Таджикистан; Комархстрой Республики Таджикистан. Республика Узбекистан; Госархитектстрой Республики Узбекистан. 3. ВЗАМЕН ГОСТ 25820-83 4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 4 июня 2001 г. № 57. Содержание 1.; Область применения. 2.; Нормативные ссылки. 3.; Классификация. 4.; Технические требования. 5.; Правила приемки. 6.; Методы контроля. Приложение А.; Область применения легкого бетона на основе различных видов пористых заполнителей. Приложение Б.; Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие. Приложение В.; Насыпная плотность крупных гравиеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2.5-В10. Приложение Г.; Насыпная плотность крупных пористых щебнеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2,5-В10. Приложение Д.; Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для конструкционных бетонов классов В12,5-В40. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ Технические условия LIGHTWEIGHT AGGREGATES CONCRETES Specifications Датавведения 2001-07-01 - 1. Область применения Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее-бетоны), приготовляемые на цементном вяжущем, пористом неорганическом крупном заполнителе, пористом (искусственном и/или природном) или плотном мелком неорганическом заполнителе, применяемые для изготовления сборных, монолитных и сборно-монолитных и железобетонных конструкций, изделий для зданий и сооружений различного назначения. Требования, изложенные в 4.2.2-4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1-4.4.15, разделах 5 и 6 настоящего стандарта, являются обязательными. - 2. Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ 4.212-80 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей. ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов. ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия. ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости. ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний. ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод определения показателей пористости. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный. ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования ГОСТ 12015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности. ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования. ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонов. Методы определения эффективности. СНиП II-3-79* строительная теплотехника. - 3. Классификация 3.1. Легкие бетоны в соответствии с требованиями ГОСТ 25192 классифицируют по следующим признакам: -основному назначению; -виду заполнителей; -структуре. 3.2. По основному назначению легкие бетоны подразделяют на: -конструкционные, в том числе конструкционно-теплоизоляционные; -специальные (теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, декоративные и др.). Требования к легким бетонам жаростойким, химически стойким и другим устанавливают в нормативных документах на конкретный вид бетона. 3.3. По виду крупного пористого заполнителя бетоны подразделяют на: -керамзитобетон (бетон на керамзитовом гравии); -шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом гравии); -аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии); -шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии); -перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом щебне); -бетон на щебне из пористых горных пород; -термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии); -вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите); -шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций-ТЭС или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке). Допускается применять другие виды бетонов на крупных пористых заполнителях, на которые имеются нормативные документы (на зольном, стеклозитовом, азеритовом гравии и др.). Область применения легких бетонов приведена в приложении А. 3.4. По структуре бетоны подразделяют на: -плотные; -поризованные; -крупнопористые. Для поризованных бетонов вместо структуры в наименовании бетона допускается указывать вид порообразователя. 3.5. Наименование конкретного вида легкого бетона должно соответствовать ГОСТ 25192 и 3.3 настоящего стандарта. - 4. Технические требования 4.1. Легкие бетоны следует приготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем. 4.2. Характеристики бетонов 4.2.1. Легкие бетоны характеризуют следующими показателями качества: -прочностью на сжатие, -средней плотностью, -морозостойкостью, -водонепроницаемостью, -теплопроводностью. В зависимости от условий работы бетона в нормативных документах и рабочих чертежах на конкретные изделия и конструкции следует устанавливать дополнительные требования к ним, предусмотренные ГОСТ 4.212. 4.2.2.По прочности на сжатие бетоны подразделяют на классы: теплоизоляционные-В0,35, В0,5, В0,75, В1, В1,5, В2; конструкционно-теплоизоляционные-В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10; конструкционные бетоны-В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, В40. Допускается применение бетона промежуточных классов В22,5 и В27,5. Примечание-Для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований обеспеченности 0,95, показатель прочности бетона на сжатие характеризуют марками: теплоизоляционные-М5, М10, М15, М25; конструкционно-теплоизоляционные-М35, М50, М75, М100, М150. Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие приведено в приложении Б. 4.2.3. Значение нормируемой отпускной прочности бетона конструкций устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0. 4.2.4. По средней плотности в сухом состоянии бетоны подразделяют на следующие марки: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600, D1700, D1800, D1900, D2000. 4.2.5. По морозостойкости и водонепроницаемости бетонов устанавливают следующие марки: -морозостойкость-F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500; -водонепроницаемость-W2, W4, W6, W8, W10, W12. 4.2.6. Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) в сухом состоянии бетона при температуре 25 С, к которому предъявляют требования по теплопроводности, должен соответствовать требованиям нормативного и проектного документов на изделие и конструкцию конкретного вида, а при отсутствии этих требований-СНиП II-3. 4.2.7. Отпускная влажность бетона изделий и конструкций заводского изготовления должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0. 4.2.8. Основные параметры легких бетонов приведены в таблице 1. 4.3. Требования к бетонным смесям. 4.3.1. Бетонные смеси для приготовления легких бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473. 4.3.2. Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси для бетона плотной и поризованной структур не должен превышать 3 %. Допускается в обоснованном случае, предусмотренном нормативным и проектным документами на изделие и конструкцию конкретного вида, применять для приготовления конструкционно-теплоизоляционного бетона плотной структуры бетонную смесь с объемом межзерновых пустот не более 6 %. При приготовлении теплоизоляционного бетона крупнозернистой структуры объем межзерновых пустот в бетонной смеси не нормируют. 4.3.3. Объем вовлеченного в смесь воздуха, образующегося при использовании добавок, изменяющих поровую структуру бетона, не должен превышать, %: 12-для бетона на мелком заполнителе; 25-для бетона без мелкого заполнителя. 4.4. Требования к материалам 4.4.1. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности, соответствующие ГОСТ 10178, а также сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266 и цементы по нормативным документам в соответствии с областью их применения для конструкций конкретных видов. Таблица 1 Назначение бетона; Марка бетона; Класс бетона по прочности на сжатие для бетона на различных видах пористого заполнителя. по средней плотности; по морозостойкости; на вспученном вермикулите; на вспученном перлитовом щебне; на керамзитовом, шунгизитовом, зольном гравии; на щебне из пористых горных пород; на шлако-пемзовом щебне или гравии; на золошлаковых смесях ТЭС, пористом топливном шлаке, аглопоритовом щебне; на термолитовом щебне или гравии. Теплоизоляционный; D200; не нормируется; В0,35-В0,75; -; -; -; -; -; -. D300; В0,35-В2; В0,35-В0,75; -; -; -; -; -. D400; В0,35-В2; В0,35-В2; В0,35-В2; -; -; -; -. D500; В1-В2; В1-В2; В1-В2; -; -; -; -. Конструкционно-теплоизоляционный; D600; -; -; В2,5; В2,5; -; -; -; -. D700; F25; -; В2,5;В3,5; В2,5;В3,5; -; -; -; -. D800; F25; -; В2,5-В5; В2,5-В5; В2,5; -; -; -. D900; F25-F50; -; В2,5-В7,5; В3,5-В7,5; В2,5;В3,5; -; -; -. D1000; F25-F100; -; В5-В10; В3,5-В10; В2,5-В5; В2,5; В2,5; -. D1100; F25-F100; -; В5-В10; В3,5-В10; В2,5-В7,5; В2,5;В3,5; В2,5;В3,5; -. D1200; F35-F100; -; В7,5;В10; В5-В10; В2,5-В10; В2,5-В5; В2,5-В5; -. D1300; F35-F100; -; В10; В5-В10; В3,5-В10; В2,5-В7,5; В3,5-В7,5; -. D1400; F35-F100; -; -; В5-В10; В5-В10; В3,5-В10; В5-В10; -. D1500; F35-F100; -; -; -; В7,5;В10; В5-В10; В7,5;В10; -. D1600; F75;F100; -; -; -; В10; В7,5;В10; В10; -. Конструкционный; D1100; F100; -; В12,5; В12,5; -; -; -; -. D1200; F100; -; В12,5; В12,5;В15; -; -; -; -. D1300; F100;F150; -; В12,5;В15; В12,5-В22,5; В12,5; -; -; -. D1400; F100;F150; -; В12,5;В15; В12,5-В25; В12,5; В12,5; -; -. D1500; F100-F300; -; В15; В12,5-В30; В12,5;В15; В12,5;В15; В12,5; В12,5;В15. D1600; F100-F400; -; В15; В15-В35; В12,5-В20; В12,5-В20; В12,5-В20; В12,5-В20. D1700; F150-F500; -; -; В15-В40; В15-В22,5; В12,5-В25; В12,5-В22,5; В12,5-В22,5. D1800; F150-F500; -; -; В20;В40; В15-В25; В20-В30; В15-В25; В20-В35. D1900; F200-F500; -; -; В35;В40; В20-В30; В22,5-В40; В20-В30; В25-В40. D2000; F200-F500; -; -; -; В25;В30; В40; В25;В30; В35;В40. 4.4.2. Крупные и мелкие пористые заполнители должны соответствовать требованиям: ГОСТ 9757-керамзитовые гравий, щебень и песок дробленый и обжиговый, шунгизитовые гравий и песок, аглопоритовые гравий, щебень и песок, пористые щебень и песок из металлургического шлака (шлаковая пемза); ГОСТ 3476-шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные; ГОСТ 10832-вспученные перлитовые щебень и песок; ГОСТ 12865-вспученный вермикулит; ГОСТ 22263-щебень и песок из пористых горных пород; ГОСТ 25592-смесь золошлаковая тепловых электростанций; ГОСТ 26644-щебень и песок шлаковые тепловых электростанций. Допускается применение пористых заполнителей других видов, на которые имеются нормативные документы. 4.4.3. Применяют крупный пористый заполнитель фракций с зернами размером от 5 до 10, св. 10 до 20 и св. 20 до 40 мм. Допускается применение крупного заполнителя в виде смеси двух фракций размером зерен 5-20 мм. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 3/4 расстояния в свету между арматурными стержнями и 1/3 толщины изделий. 4.4.4. Фракции пористых заполнителей и их соотношение выбирают при подборе состава бетона с учетом требований настоящего стандарта к крупному заполнителю по насыпной плотности и прочности на сжатие. При этом использование гравиеподобных заполнителей фракции 20-40 мм для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов, а также для всех видов бетонных смесей при монолитном строительстве не допускается. 4.4.5. Марка крупного пористого заполнителя по насыпной плотности для теплоизоляционного бетона не должна превышать 400, для конструкционного бетона-1200. 4.4.6. Крупные пористые заполнители по насыпной плотности выбирают в зависимости от их назначения, структуры бетона, требований к прочности и средней плотности бетона, вида и свойств применяемого мелкого заполнителя, формы крупного заполнителя (гравий, щебень) с учетом требований приложений В, Г и Д. 4.4.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф сырьевых материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов, принимаемой по ГОСТ 30108 (приложение А). 4.4.8. Марка крупного пористого заполнителя по прочности в зависимости от прочности легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 2. Таблица 2 Класс бетона по прочности на сжатие; Минимальная марка заполнителя по прочности; Класс бетона по прочности на сжатие; Минимальная марка заполнителя по прочности. В2,5; П15; В20; П150. В3,5; П25; В22,5; П200. В5; П35; В25; П250. В7,5; П50; В27,5; П300. В10; П75; В30; П300. В12,5; П100; В35; П350. В15; П125; В40; П400. Примечание- Допускается применение пористого заполнителя с меньшей маркой по прочности при условии обеспечения установленных проектной документацией требований к бетону конструкций. 4.4.9. В качестве мелкого заполнителя при приготовлении легких бетонов используют: для теплоизоляционного бетона-пористые пески; для конструкционно-теплоизоляционного бетона-пористые пеки, золы-уноса ТЭС, золошлаковые смеси; для конструкционного бетона-пористые, природные пески или их смеси. Примечание-При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение в конструкционно-теплоизоляционном бетоне природного песка. 4.4.10. Зерновой состав пористых песков должен соответствовать требованиям ГОСТ 9757. 4.4.11. Марка пористого песка по насыпной плотности в зависимости от назначения легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 3. Таблица 3 Назначение бетона; Марка песка по насыпной плотности, кг/м3, не более. минимальная; максимальная. Теплоизоляционный; не нормируется; 400. Конструкционно-теплоизоляционный; 100; 1000. 4.4.12. Природный песок для легких бетонов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736. 4.4.13. Для регулирования и улучшения свойств и структуры бетонной смеси и бетона следует применять химические добавки, соответствующие требованиям ГОСТ 24211, а также минеральные дисперсные микронаполнители, удовлетворяющие требованиям нормативной документации на них. 4.4.14. Вода для приготовления бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. 4.4.15. Состав бетона подбирают по ГОСТ 27006. - 5. Правила приемки 5.1. Качество бетона для сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий определяют при их приемке по ГОСТ 13015.1. 5.2. Качество бетона для монолитных конструкций принимают по прочности, средней плотности, а в необходимом случае-по морозостойкости, теплопроводности и другим нормируемым показателям, установленным документацией на производство работ. 5.3. Бетон для сборных конструкций по показателям морозостойкости, водонепроницаемости, теплопроводности контролируют перед началом массового изготовления, при подборе нового номинального состава бетона, а также при изменении технологии изготовления и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес. 5.4. Радиационно-гигиеническую оценку материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, осуществляют по сертификату радиационного качества один раз в год, а также при каждой смене поставщика. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель один раз в год, а также при каждой смене поставщика, определяет удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф. 5.5. Бетонные смеси принимают по ГОСТ 7473. - 6. Методы контроля 6.1. Материалы для приготовления легких бетонов испытывают в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов на эти материалы. 6.2. Удельную эффективную активность Аэфф естественных радионуклидов в материалах для приготовления легких бетонов определяют по ГОСТ 30108. 6.3. Технические характеристики бетонных смесей определяют: 6.4. -удобоукладываемость, среднюю плотность, показателя пористости (объем вовлеченного в смесь воздуха) и расслаиваемость-по ГОСТ 10181. 6.4. Характеристики бетона определяют: -прочность на сжатие-по ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570; -среднюю плотность-по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623; -влажность-по ГОСТ 12730.2 или ГОСТ 21718; -показатели пористости-по ГОСТ 12730.4; -водонепроницаемость-по ГОСТ 12730.5; -морозостойкость-по ГОСТ 10060.0-ГОСТ 10060.3; -теплопроводность-по ГОСТ 7076. Контроль и оценку прочности бетона осуществляют по ГОСТ 18105, средней плотности-по ГОСТ 27005. 6.5. Показатели качества пористых неорганических крупных и мелких (искусственных и/или природных) заполнителей для бетона определяют по ГОСТ 9758, а мелкого плотного неорганического заполнителя-по ГОСТ 8735. 6.6. Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211, воды для приготовления бетонной смеси-по ГОСТ 23732. 6.7. Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по ГОСТ 30459. 6.8. Ускоренное определение прочности бетона на сжатие для регулирования его состава в процессе производства осуществляют по ГОСТ 22783. 6.9. Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в лаборатории допускается определять по ГОСТ 10060.4. - Приложение А (рекомендуемое) Область применения легкого бетона на основе различных видов пористых заполнителей Таблица А.1 Вид бетона; Назначение бетона. теплоизоляционный; конструкционно-теплоизоляционный; конструкционный. Керамзитобетон; +; +; +. Шунгизитобетон; +; +; . Аглопоритобетон; -; ; +. Шлакопемзобетон; ; +; +. Перлитобетон; +; . Бетон на щебне из пористых горных пород; ; +; +. Термолитобетон; -; ; +. Вемикулитобетон; +; -; -. Шлакобетон; -; +; +. Примечание- Знак "+" означает, что данный бетон рекомендуется, ""-допускается, "-"-не рекомендуется для применения. - Приложение Б (справочное) Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие Таблица Б.1 Класс бетона по прочности на сжатие; Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см2; Ближайшая марка бетона по прочности на сжатие; Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса, %,. В0,35; 5,06; М5; -1,2. В0,5; 7,23; М5; -30,8. В0,75; 10,85; М10; -7,8. В1; 14,47; М15; +3,7. В1,5; 21,70; М25; +15,2. В2; 28,94; М25; -13,6. В2,5; 32,74; М35; +6,9. В3,5; 45,84; М50; +9,1. В5; 65,48; М75; +14,5. В7,5; 98,23; М100; +1,8. В10; 130,97; М150; +14,5. В12,5; 163,71; М150; -8,4. В15; 196,45; М200; +1,8. В20; 261,94; М250; -4,6. В22,5; 294,68; М300; +1,8. В25; 327,42; М350; +6,9. В27,5; 360,16; М350; -2,8. В30; 392,90; М400; +1,8. В35; 458,39; М450; -1,8. В40; 523,87; М500; -4,6. Примечание-Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации, равном V=13,5 % для конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного бетонов и V=18 %-для теплоизоляционного бетона, по формуле где В-значение класса бетона, МПа, 0,0980665-переходный коэффициент от МПа к кгс/см2. - Приложение В (справочное) Насыпная плотность крупных гравиеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2,5-В10 Таблица В.1 Класс бетона по прочности на сжатие; Марка бетона по средней плотности; Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка). песок дробленый из гравия или золы ТЕС; песок из щебня пористых пород и шлаков; песок вспученный перлитовый марок 200, 250; без песка; песок природный. В2,5; D600; -; -; 350; 300; -. D700; 300; -; 400; 400; -. D800; 400; 350; 450; 500; 300. D900; 500; 450; 500; 600; 350. В3,5; D700; -; -; 400; 350; -. D800; 350; -; 500; 450; -. D900; 500; 350; 600; 500; 300. D1000; 600; 500; -; 600; 500. D1100; -; 600; -; -; 600. В5; D800; 300; -; 400; 350; -. D900; 450; 300; 500; 500; -. D1000; 500; 500; 600; 600; 450. D1100; 600; 600; -; -; 500. D1200; -; -; -; -; 600. В7,5; D900; 400; -; 400; 400; -. D1000; 500; 350; 500; 500; -. D1100; 600; 500; 600; 600; 450. D1200; -; 600; -; -; 500. D1300; -; -; -; -; 600. В10; D1000; 400; -; 450; -; -. D1100; 500; 450; 500; -; 400. D1200; 600; 500; 600; -; 450. D1300; -; 600; -; -; 500. D1400; -; -; -; -; 600. Примечание-Данная таблица относится к бетонам, кроме поризованного, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС-на 100-50 кг/м3; для бетонов на вспученном перлитовом песке-на 50-100 кг/м3. - Приложение Г (справочное) Насыпная плотность крупных пористых щебневидных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2,5-В10 Таблица Г.1 Класс бетона по прочности на сжатие; Марка бетона по средней плотности; Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности ( в зависимости от вида песка). песок дробленый из гравия (кроме перлитового); песок перлитовый вспученный марок по насыпной плотности 100 и 250; песок из щебня пористых пород и шлаков или золы ТЭС. D700; -; 400; 300. D800; 300; 500; 400. В2,5; D900; 400; 600; 500. D1000; 500; 700; 600. D1100; 600; 800; 700. D1200; 700; 900; 800. D700; -; 300; -. D800; -; 400; 300. D900; 300; 500; 400. В3,5; D1000; 400; 600; 500. D1100; 500; 700; 600. D1200; 600; 800; 700. D1300; 700; 900; 800. D1400; 800; -; 900. D800; -; 300; -. D900; -; 400. D1000; 300; 500. В5; D1100; 400; 600. D1200; 500; 700. D1300; 600; 800. D1400; 700; 900. D1500; 800; -. D900; -; 300; -. D1000; -; 400; 300. D1100; 300; 500; 400. В7,5; D1200; 400; 600; 500. D1300; 500; 700; 600. D1400; 600; 800; 700. D1500; 700; 900; 800. D1600; 800; -; 900. D1000; -; 350; -. D1100; -; 400; 350. D1200; 350; 450; 400. В10; D1300; 400; 500; 450. D1400; 500; 600; 600. D1500; 600; -; 700. D1600; 700; -; 800. Примечание-Данная таблица относится к бетонам, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС-на 100-50 кг/м3; для бетонов на перлитовом песке-на 50-100 кг/м3. - Приложение Д (справочное) Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для конструкционных бетонов классов В12,5-В40 Таблица Д.1 Класс бетона по прочности; Марка бетона по средней плотности; Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка). гравий; щебень. песок природный; песок пористый; песок природный; песок пористый. D1200; -; 500; -; -. D1300; -; 600; -; 400. D1400; 500; 700; -; 500. В12,5-В20; D1500; 600; 800; 400; 600. D1600; 700; -; 500; 700. D1700; 800; -; 600; 800. D1800; 900; -; 700; 900. D1400; -; 600; -; -. D1500; -; 700; -; -. D1600; 600; 800; -; -. В22,5-В40; D1700; 700; -; -; 700. D1800; 800; -; 600; 800. D1900; 900; -; 700; 900. D2000; -; -; 800; 1000. Ключевые слова: легкие бетоны, цементные вяжущие, пористый неорганический крупный заполнитель, искусственный пористый мелкий неорганический заполнитель, природный мелкий неорганический заполнитель, классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля |  |
| --- | --- | --- |